| Çağrı No: | 1007 – SAVTAG - SSM – 2012 – 03 |
| --- | --- |
| Müşteri Kurum: | Savunma Sanayii Müsteşarlığı |
| Çağrı Başlığı: | Karbon-SiC Kompozit Malzeme Geliştirilmesi |
| Çağrı Amacı: | Havacılık ve uzay platformları için ihtiyaç duyulan yüksek sıcaklık direncine ve uygun mekanik özelliklere sahip Karbon Elyaf Takviyeli SiC Kompozit Malzeme geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. |
| Çağrıya İlişkin Özel Şartlar: | Projenin süresi en fazla 36 (otuzaltı) ay olmalıdır. Proje önerileri tek aşamalı olarak alınacaktır. Kompozit malzemeye ait takviye elemanları yerli olarak temin edilebilir olan veya proje kapsamında geliştirilen önerilere öncelik verilecektir. Üniversite/enstitü ve son kullanıcı/üretici işbirliği ile önerilen projelere öncelik verilecektir. |
| Proje Niteliği: | • Prototip / Sistem / Pilot Tesis Projesi • Model / Yöntem / Süreç Projesi • Teknoloji Birikim Projesi |
| Hedeflenen Çıktılar | Teknik İsterler/Başarı Ölçütleri |
| Önerilecek projede çağrı şartlarına uygun kompozit malzeme ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve proje sonucunda teknik isterlerde belirtilen değerleri karşılayan bir ürün geliştirilmesi beklenmektedir. | Geliştirilecek ürünün aşağıdaki teknik özelliklere sahip olması beklenmektedir: Geliştirilecek ürün karbon elyaf takviyeli SiC seramik matrisli kompozit malzeme olacaktır. ISO 15901 standardı baz alınarak yapılacak gözeneklilik ölçümlerinde malzemenin açık gözenek oranı en fazla %10 olacaktır. ASTM C1275-10 (ASTM C1359-11 yüksek sıcaklık) standardı baz alınarak gerçekleştirilecek çekme dayanımı testinde Oda Sıcaklığı, 250, 500 ve 750 0C sıcaklıklarındaki çekme dayanımı en az 80 MPa olacaktır. ASTM C1275-10 standardı baz alınarak gerçekleştirilecek çekme dayanımı testinde elastik modül en az 40 GPa olacaktır. ASTM C1341 (ASTM C1211 yüksek sıcaklık) standardı baz alınarak gerçekleştirilecek bükme dayanımı testinde Oda Sıcaklığı, 250, 500 ve 750 0C sıcaklıklarındaki bükme dayanımı en az 150 MPa olacaktır. ASTM C1292 standardı baz alınarak gerçekleştirilecek arayüzey kayma mukavemeti testinde (ILS - Interlaminar Shear) kayma mukavemeti en az 20 MPa olacaktır. Termal genleşme katsayısı (CTE), termal iletkenlik (k) ve özgül ısı kapasitesi (Cp) değerlerinin ölçümü Oda Sıcaklığı, 250, 500 ve 1000 0C sıcaklıklarında yapılacaktır. Termal genleşme katsayısı oda sıcaklığında en fazla 5 x10−6 K−1 olacaktır. 3 temel eksende termal iletkenlik ölçümü gerçekleştirilecektir. ASTM E285 standardı baz alınarak yüksek sıcaklık aşınma/erozyon davranışı incelenecektir. Altyapı kapasitesi en az 250 mm çapında, 250 mm boyunda silindir ve 150x150x20 mm boyutlarında plaka üretimine uygun olacaktır. Boyutları ve geometrisi daha sonra verilmek üzere uygulamaya yönelik parça(lar) üretilecektir. |
| İrtibat Noktası | Sinem KOCAOĞLAN Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Tel: 312- 468 53 00/1550 Fax:312-428 09 30 E-posta: sinem.kocaoglan@tubitak.gov.tr |