| Çağrı No: | 1007 – SAVTAG - SSM – 2012 – 02 |
| --- | --- |
| Müşteri Kurum: | Savunma Sanayii Müsteşarlığı |
| Çağrı Başlığı: | Nikel Bazlı Tek Kristal Süperalaşımların Geliştirilmesi |
| Çağrı Amacı: | Hava platformlarında kullanılan uzun ömürlü gaz türbin motorlarında ihtiyaç duyulan gelişmiş yüksek sıcaklık performansına sahip Nikel Bazlı Tek Kristal Süperalaşımlar’ın geliştirilmesi |
| Çağrıya İlişkin Özel Şartlar: | Projenin süresi en fazla 30 (otuz) ay olmalıdır. Proje önerileri tek aşamalı olarak alınacaktır. Üniversite/enstitü ve son kullanıcı/üretici işbirliği ile önerilen projelere öncelik verilecektir. |
| Proje Niteliği: | • Prototip / Sistem / Pilot Tesis Projesi • Model / Yöntem / Süreç Projesi • Teknoloji Birikim Projesi |
| Hedeflenen Çıktılar | Teknik İsterler/Başarı Ölçütleri |
| Önerilecek projede çağrı şartlarına uygun nikel bazlı en az 3. jenerasyon tek kristal süperalaşım ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi, mikroyapı ve mekanik özellikler karakterizasyonu yeteneğinin kazanılması ve proje sonucunda teknik isterlerde belirtilen değerleri karşılayan ürün geliştirilmesi beklenmektedir. | Geliştirilecek ürünün aşağıdaki teknik özelliklere sahip olması beklenmektedir: Geliştirilecek ürün en az 3. jenerasyon nikel bazlı tek kristal süperalaşım olacaktır. Ergitme kapasitesi en az 25 kg olacaktır. Elde edilecek ürünün ısıl işlemi sonucunda aşağıda belirtilen kriterler 3. jenerasyon nikel bazlı tek kristal süperalaşım alt limitlerini sağlayacaktır. Numerik modelleme ile 3. jenerasyona eşdeğer yeni bir alaşım kompozisyonu belirlenecektir. Geliştirilecek alaşımın erime ve katılaşma sıcaklıkları ve var olan fazların kararlı olduğu sıcaklık aralıkları belirlenecektir. Geliştirilen alaşımdaki gama (γ matris), gama prime (γ’ - çökelti) , SRZ (Secondary Reaction Zone), TCP (Topologically Close Packed), karbür ve ötektik vb. yapıların miktarı belirlenecek ve karakterizasyonu (kristal yapı ve kompozisyon) yapılacaktır. ASTM E21 standardına uygun gerçekleştirilecek çekme testi (Oda Sıcaklığı, 600ºC, 700ºC, 800ºC, 900ºC, 1000ºC’de en az 3’er numune olmak üzere), çekme testinde elde edilecek sonuçlara göre kararlaştırılacak sıcaklıklarda ASTM E139 standardına uygun sürünme (creep) testi yapılacaktır. Çıktı ürünlerden biri basit geometrik formda, diğeri ise soğutma kanallı türbin kanadı formunda olacaktır. (SSM – TÜBİTAK tarafından değerlendirilecektir) |
| İrtibat Noktası | Sinem KOCAOĞLAN Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı Tel: 312- 468 53 00/1550 Fax:312-428 09 30 E-posta: sinem.kocaoglan@tubitak.gov.tr |